Жидкофазное гидрирование бензальдегида на 1% платиновых катализаторах, нанесенных на оксиды редкоземельных элементов

Бутов Г.М., Зорина Г.И., Курунина Г.М.

Рассмотрен процесс гидрирования бензальдегида на 1% платиновых катализаторах, нанесенных на оксиды редкоземельных элементов и оксид алюминия при температуре 20 ( 25°С и давлении водорода 1 атм. Найдено, что реакция протекает в кинетической области, определены скорости гидрирования бензальдегида на указанных катализаторах.

Ключевые слова: Бензальдегид, каталитическое гидрирование, платина на оксидах редкоземельных металлов.

Liquid phase hydrohenation of bensaldehyde on 1% Pt catalysts on oxides of rare earth elements.

Butov G.M., Zorina G.I., Kurunina G.M.

It has been investigated a process of bensaldehyde on 1% Pt catalysts on oxides of rare earth elements and alumina at 20-25oC and hydrogen pressure of 1 atm. It was found that the reaction is kinetic conrolled, rate constants of bensaldehyde hydrohenation has beendeterminated.

Keywords: Bensaldehyde, catalytic hydrohenation, platinum on oxides of rare earth elements.

Авторы

Бутов Геннадий Михайлович

д. х. н., профессор, зав. кафедрой «Химия и общая химическая технология» Волжского политехнического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

г. Волгоград,  Менжинского 23, кв.11

Тел. раб.  8-8443-22-19-59

Тел. дом.  8-8443-33-74-28

E-mail: Butov@volpi.ru

Зорина Галина Ивановна

к. х. н., доцент кафедры «Химия и общая химическая технология» Волжского политехнического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

г. Волжский, ул.Мира 116, кв.

Тел. раб.  8-8443-33-74-28

Тел. дом.  8-8443-5147-38

E-mail: vebob@mail.ru

Курунина Галина Михайловна

старший преподаватель кафедры «Химия и общая химическая технология» Волжского политехнического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

г. Волжский, ул. Мира 42, кв. 41

Тел. раб.  8-8443-33-74-28

Тел. дом.  8-8443-58-72-10

E-mail: galina1@mail.ru

Получение аморфного кремнезема из нефелинового концентрата

Янчилин А.Б., Жилина О.В., Киенская К.И., Кручинина Н.Е.

Исследовано разложение нефелинового концентрата серной кислотой с целью получения аморфного кремнезема. Установлены оптимальные условия разложения, такие как концентрация кислоты, время продолжительности процесса разложения и массовое соотношение серная кислота/нефелиновый концентрат. Показана принципиальная возможность применения аморфного кремнезема, выделенного из нефелинового концентрата.

Ключевые слова: Нефелиновый концентрат, аморфный кремнезём, оптимизация.

Amorphous silica obtaining from nepheline concentrate.

Yanchilin A.B., Zhilina O.V., Kitnskaya K.I., Kruchinina N.E.

Destruction of nepheline concentrate by sulfuric acid for amorphous silica has been investigated. Optimal conditions of destruction such as acid concentration, duration of destruction and mass ratio acid/nepheline concentrate has been established. A principal opportunity of silica isolated from nepheline concentrate has been confirmed.

Keywords: Nepheline concentrate, amorphous silica, optimization.

Авторы

Янчилин Алексей Борисович

Научный сотрудник факультета химической технологии и технологии материалов Таллиннского технологического университета

19086, Таллинн, Эстония, Эхитаяте тэе 5, Таллиннский технологический университет

Тел. +372 6202851

alexey.yanchilin@ttu.ee

Жилина Ольга Викторовна

к.х.н., доцент кафедры коллоидной химии РХТУ им. Д.И. Менделеева

111531 г. Москва, ул. Сталеваров 4-4-290

Тел. 8-499-972-44-38

zholik@mail.ru

Киенская Карина Игоревна

к.х.н., доцент кафедры коллоидной химии РХТУ им. Д.И. Менделеева

Кручинина Наталья Евгеньевна

д.т.н., декан инженерно-экологического факультета РХТУ им. Д.И. Менделеева, профессор

Каталитическая переработка фракций с3-с4 нефтезаводских газов в высокооктановые компоненты бензинов

Шириязданов Р.Р., Николаев Е.А., Булюкин П.Е., Рысаев У.Ш., Ахметов С.А., Шириязданов Р.М., Туранов А.П., Морозов Ю.В.

Приведены комплексные схемы переработки фракции углеводородов С3-С4, в высокооктановые компоненты бензинов, с использованием катализаторов на основе высокомодульных цеолитов типа Y и ZSM.

Ключевые слова: Углеводороды C3-C4 , газы нефтепереработки, высокооктановые копоненты бензинов.

Catalytic transformation of C3-C4 fractions of plant oil gases to high octane components of petrol.

Shiriyazdanov R.R., Nikolaev E.A., Buliukin P.E., Rysaev U.Sh., Akhmetov S.A., Shiriyazdanov R.M., Turanov A.P., Morozov Yu.V.

It has been presented complex schemes of transformations of C3-C4 hydrocarbons to high octane components of petrol with using of catalysts based on high module zeolites Y and ZSM.

Keywords: C3-C4 hydrocarbons, plant oil gases, high octane components of petrol.

Авторы

Шириязданов Ришат Рифкатович
аспирант кафедры «Технология нефти и газа» Уфимского государственного нефтяного технического университета

453100, рес. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, д.63, кв.57

E-mail: petroleum9@bk.ru
Тел./факс: (3473)224924, 89178081182

Шириязданов Рифкат Миргалиевич
технолог отделения синтеза олигомеризата ОАО «Синтез-Каучук»

453120, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 16

Ахметов Сафа Ахметович
д.т.н., профессор кафедры «Технология нефти и газа» Уфимского государственного нефтяного технического университета
450062, рес. Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 1

Николаев Евгений Анатольевич
к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Оборудование нефтехимических произовдств» Уфимского государственного нефтяного технического университета, зам. директора по научной и инновационной деятельности ООО ПИК «ЭКС ТЕРРА»

453100, рес. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.83, кв.163

E-mail: nikevan@rambler.ru
Тел./факс: (3473)224924

Рысаев Урал Шакирович
к.т.н., доцент кафедры «Общая химическая технология» филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета в г.Стерлитамаке
453100, рес. Башкортостан, г. Стерлитамак,  ул. Пр. Октября, 2
E-mail: risaev.sf.ugntu@rambler.ru 
Тел./факс: (3473)242590

Туранов Александр Прокопьевич
Нач. тех. отдела ОАО «Синтез-Каучук»
453120, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 16

Морозов Юрий Витальевич
Гл. инженер ОАО «Синтез-Каучук»
453120, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 16

Булюкин Павел Евгеньевич
научный сотрудник ООО ПИК «ЭКС ТЕРРА»

Проблемы уничтожения стойких органических загрязнителей окружающей среды

Зотов С.Б., Тужиков О.И., Ускач Я.Л.

Проведен сопоставительный анализ методов уничтожения стойких органических загрязнителей (СОЗ) окружающей среды и химического оружия (ХО). Сделан вывод о возможности использования объектов уничтожения ХО для ликвидации СОЗ в условиях, отвечающих требованиям экологической безопасности.

Ключевые слова: Стойкие органические загрязнители, химическое оружие, экологическая безопасность.

Problems of liquidation of stable organic contaminants of environment.

Zotov Yu.L., Tuzhikov O.I., Uskach Ya.,L.

Comparative analysis has been done for methods of liquidation of stable organic contaminants and chemical weapons. It was concluded that installations for chemical weapons liquidation can be used for liquidation of stable organic contaminants in ecologically safe conditions.

Keywords: Stable organic contaminants, chemical weapons, ecological safety.

Авторы

Зотов С.Б.

д. т. н., старший научный сотрудник, профессор кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов Волгоградского государственного технического университета.

400131, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, кафедра ТВВМ ВолгГТУ

тел. (8442) 248-435

E-mail: tоi500a@vstu.ru

Тужиков О.И.

д. х. н., профессор кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов Волгоградского государственного технического университета.

Ускач Я.Л.

д. т. н., доцент кафедры технологии органического и нефтехимического синтеза Волгоградского государственного технического университета.

Исследование углеадсорбционной очистки разбавленных газов от диоксида серы

Афонина Т.М., Ксандров Н.В., Николаева Н.Н.

Динамическим методом изучена адсорбция диоксида серы на активных углях различных марок. Построены изотермы адсорбции в диапазоне Т=0–65оС. Рассчитана удельная теплота адсорбции диоксида серы на угле.

Ключевые слова: Диоксид серы, адсорбция, активированный уголь.

Investigations of charcoal adsorption purification of dilute gases from sulfur oxides.

Afonina T.M., Ksandrov N.V., Nikolaeva N.N.

Using dynamic method adsorption of sulfur dioxide on activated carbon of different types has been investigated. Isotherms of adsorption at 0-65oC was received. Specific heat of adsorption of sulfur dioxide on activated carbon has been calculated.

Keywords: Sulfur dioxide, adsorption, activated carbon.

Авторы

Афонина Татьяна Михайловна

аспирант Дзержинского политехнического института

г.Дзержинск Нижегородской области, ул. Победы, д.2, кв.1.

Дом.тел. (8313) 26-37-57, раб.тел. (8313) 34-05-89.

E-mail: tanytnv@mail.ru

Ксандров Николай Владимирович

д.т.н., профессор Дзержинского политехнического института

г.Дзержинск Нижегородской области, ул. Петрищева, д.29, кв.64.

Дом.тел. (8313) 22-62-61, раб.тел. (8313) 34-05-89.

E-mail: sekretar@dfngtu.nnov.ru

Николаева Наталья Николаевна

аспирант Дзержинского политехнического института

г.Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д.54, кв.20.

Дом.тел. (8313) 26-66-40, раб.тел. (8313) 34-05-89.

E-mail: sekretar@dfngtu.nnov.ru

Электрофлотационное извлечение гидроксида марганца из жидких техногенных отходов

Непочатов В.М., Колесников В.А., Крючкова Л.А., Титов А.Л.

Определены основные закономерности электрофлотационного извлечения гидроксида марганца. Установлено, что рН раствора и присутствие фоновых солей оказывает существенное влияние на скорость процесса и степень извлечения. Показано, что повышение степени извлечения происходит в присутствии ионов SO42-. Выявлено, что при использовании флокулянтов ПАА, П-1, ВА-2 происходит снижение остаточной концентрации гидроксида марганца с 1.0 до 0.1 мг/л.

Ключевые слова: Электрофлотационное извлечение, гидроокись марганца, жидкие отходы.

Electro flotation extraction of manganese hydroxide from liquid wastes.

Nepochatov V.M., Kolesnikov V.A., Kryuchkova L.A., Titov A.L.

The main relationships of electro flotation extraction of manganese hydroxide has been established. It has been determined that pH of the solution and the presence of the other salts influence on the rate of the process and coefficient of extraction. It was found that the increasing of coefficient of extraction takes place in the presence of SO42- ions. Using of flocculants decreases the rest concentration of manganese hydroxide from 1.0 to 0.1 mg/l.

Keywords: Electro flotation extraction, manganese hydroxide, liquid wastes.

Авторы

Непочатов Владимир Михайлович

к.х.н., директор НТЦ «Марганец», Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

тел. (499) 978-56-51

e-mail: evroekoplast@gmail.com

Колесников Владимир Александрович

д.т.н., профессор, ректор РХТУ имени Д.И.Менделеева

тел.(499) 978-87-33

e-mail:rector@muctr.ru

Крючкова Лариса Анатольевна

главный специалист Технопарка «Экохимбизнес 2000+», Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева

тел./факс (499) 978-49-59

e-mail: kruchkova@muctr.ru

Титов Александр Львович

исполнительный директор ОАО «Диома Сп-б»,  С-Петербург

тел. +7 921 940 78 06

e-mail: atit@bk.ru

Переработка отходов производства винилхлорида методом каталитического гидродехлорирования

Карташов Л.М., Трегер Ю.А., Флид М.Р., Коблов А.А., Калюжная Т.Л..

Приведены данные по каталитическим системам и технологии процесса гидродехлорирования отходов производства винилхлорида. Разработанная технология позволяет добиться полного обесхлоривания отходов с получением из них этилена и винилхлорида или углеводородов.

Ключевые слова: Гидродехлорировангие, вингилхлорид, дехлорирование отходов.

Conversion of the wastes of vinyl chloride production by means of catalytic hydrodechlorination.

Kartashov L.M., Treger Yu.A., Flid M.R., Koblov A.A., Kalyuzhnaja T.L.

Different catalytic systems and technology of hydrodechlorination of the wastes of vinyl chloride production has been presented. The technology presented makes it possible full dechlorination of wastes with ethylene, vinyl chloride and hydrocarbons formation.

Keywords: Hydrodechlorination, vinyl chloride, dechlorination of wastes.

Авторы

Карташов Лев Матвеевич

117571, Москва, проспект Вернадского, д.86, ООО НИИЦ «Синтез»

факс (495) 434-81-53, тел. 936-89-29

mflid@yandex.ru

Трегер Юрий Анисимович

Генеральный директор ООО НИИЦ «Синтез», д.х.н., профессор

Тел. 434-81-53

Флид Марк Рафаилович

Зам. Генерального директора ООО НИИЦ «Синтез», д.т.н.

Тел. 434-85-44

Коблов Александр Алексеевич

Младший научный сотрудник ООО НИИЦ «Синтез»

Тел. 936-89-29

Калюжная Татьяна Леонидовна

Младший научный сотрудник ООО НИИЦ «Синтез»

Тел. 936-89-29

Расчет оптимальной толщины конструктивных элементов роторно-центробежной мельницы

Гарабажиу А.А.

На основании анализа научно-технической литературы в статье приводятся адаптированные методики расчета оптимальной толщины роторного диска, опорной плиты и разгонных лопаток энергосберегающей роторно-центробежной мельницы. По результатам расчета построены графические зависимости напряжений и оптимальной толщины роторного диска, опорной плиты и разгонных лопаток мельницы от их радиуса, а также получены эмпирические зависимости, которые с достаточной степенью точности позволяют определить минимально допускаемую толщину выше упомянутых конструктивных элементов мельницы в зависимости от их текущего радиуса.

Ключевые слова: Роторно-центробежная мельница, расчёт конструктивных параматров, энергосбережение.

Calculation of optimal thickness of the elements of rotor-centrifugal mill.

Garabazhiu A.A.

On the base of analysis of scientific literature simplified methods of calculation of optimal thickness of rotor disk, base plate and accelerating blades of energy saving rotor-centrifugal mill has been considered. As a result of calculations graphic dependence of tension and optimal thickness of rotor disk, base plate and accelerating blades from their radius has been obtained. All these calculations make it possible with acceptable accuracy to determine optimal parameters of the mill in accordance with its radius.

Keywords: Rotor-centrifugal mill, calculation of optimal constructive parameters, energy saving.

Авторы

Гарабажиу Александр Андреевич

к. т. н., старший преподаватель кафедры «Машины и аппараты химических и силикатных производств» Белорусского государственного технологического университета

220116, Республика Беларусь, г. Минск, проспект имени газеты «Правда», дом 22, кв. 775

Домашний телефон: (8-017) 271-29-44

Рабочий телефон: (8-017) 226-00-39

Garazh@tut.by.