Влияние магнийсодержащего сырья на процесс кислотного разложения в производстве комплексных фосфорсодержащих удобрений

Дормешкин Олег Борисович

Белорусский государственный технологический университет, доктор технических наук, проректор по научной работе, заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и общей химической технологии

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Свердлова 13а, Республика Беларусь.

Тел. раб. (+37517) 3278944

E-mail: Dormeshkin@yandex.ru

Ключевые слова: комплексные удобрения, доломит, природное сырье, магнийсодержащие удобрения, кислота, разложение, технология, оптимизация.

Работа посвящена исследованию влияния магнийсодержащего сырья – доломита на процессы серно- и фосфорнокислотного разложения в производстве комплексных фосфорсодержащих удобрений. Изучено влияние условий и способа введения магнийсодержащего сырья, продолжительности и температуры процесса разложения, а также концентрации кислот на процесс кислотного разложения и общую степень разложения сырья. Установлена возможность и оптимальные условия достижения высокой степени разложения фосфатного сырья при введении доломита на стадии разложения в производстве магнийсодержащих комплексных удобрений путем организации процесса в две стадии: первоначальное разложение фосфатного сырья смесью серной и фосфорной кислот при поддержании оптимальной концентрации в жидкой фазе серной и фосфорной кислот с введением доломита в одну из последующих секций реактора; температура составляет 80ºC; суммарная продолжительность стадии разложения – 90–120 мин. В этих условиях общая степень разложения сырья достигает 96,85%. Последующее введение азот- и калийсодержащих компонентов в частично либо полностью нейтрализованную суспензию обеспечит получение полных комплексных магнийсодержащих удобрений с высокими технико-экономическими показателями.

Библиография

1. Роль элементов в жизни растений // Наука. Новости науки и техники [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://enc.sci-lib.com/ (дата обращения: 08.08.2014).

2. Васяев Г. Роль магния и кальция в питании растений [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.floraprice.ru/ (дата обращения: 13.08.2014).

3. Минеев В. Г. , Синдяшкина Р.И., Грызлов В.П. и др. Комплексные удобрения: справочное пособие. М.: Агропромиздат, 1986. 368 с.

4. Олав Кьель, Торстейн Обрештад, Ханс Греланд. Способ получения комплексного NPK-удобрения. Патент РФ № 2071457, МПК7 С 05 D 1/02 Бюлл. №1, 1997.

5. Абрамов О. Б. Способ получения сложного удобрения. Патент РФ № 2294908, МПК С 05 В 11/06, С 05 D 5/00 Бюлл. № 7, 2007.

6.Кармышов В. Ф. Химическая переработка фосфоритов. М.: Химия, 1983.   304 с.

7. Классен П. В.,  Шуб Б.И., Хлебодарова Э. В. Технология экстракционной фосфорной кислоты из Ковдорского апатитового концентрата // Труды НИУИФ к 85-летию НИУИФ. М.: НИУИФ, 2004. – С. 83–88.

8. Козлова Т. Г., Копылев Б. А.  О влиянии ионов магния на процесс сернокислотного разложения апатита // Технология минеральных удобрений (Новые пути получения): сб. трудов. – 1973, Вып. 4, С. 74–84.

9. Завертяева Т. И. Исследование технологии фосфорной кислоты и концентрированных фосфорсодержащих удобрений из ковдорского апатита // Хим. пром-ть. – 1986, № 9, С. 532–535.

Влияние условий термического модифицирования каменных углей Кузнецкого бассейна на формирование структуры активных углей

Фарберова Елена Абрамовна

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет, доцент

кафедры химии и биотехнологии.

Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,

Комсомольский проспект, д. 29.

Тел. раб. (342)2198150.

E-mail: elenafarb@gmail.com

Тиньгаева Елена Александровна

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет, доцент

кафедры химии и биотехнологии.

Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,

Комсомольский проспект, д. 29.

Тел. раб. (342)2198150.

E-mail: teengaeva@mail.ru

Старкова Галина Алексеевна

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет, старший преподаватель

кафедры химии и биотехнологии.

Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,

Комсомольский проспект, д. 29.

Тел. раб. (342)2391511.

E-mail: xtf@pstu.ru

Лимонов Николай Викторович

ОАО «Сорбент», г. Пермь,

зам. технического директора.

Адрес: 614113, Пермский край,

г. Пермь, ул. Гальперина, 6.

E-mail: nvlimonov@sorbent.su

Ключевые слова: активные угли, ископаемые каменные угли, терморазложение, карбонизация, активация, реакционная способность.

Проведен сравнительный анализ результатов термографического исследования каменных углей различной стадии метаморфизма. Показано, что различие в температурах начала, максимума и конца разложения и горения углей в ряду метаморфизма Д, Г, СС, Т составляет примерно 100 °С. В процессе карбонизации ископаемых углей при температурах 500–900 °С наблюдается изменение элементного состава в направлении увеличения содержания углерода и снижения содержания водорода, что свидетельствует о формировании более упорядоченной структуры угля марки Т при термообработке. Проведены исследования реакционной способности углей при активации их СО2. Показано, что энергия активации и предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса с увеличением степени метаморфизма возрастают. Установлено, что при получении ГАУ на основе каменных углей марок СС и Т макропористая структура закладывается на стадиях смешения и гранулирования и формируется на стадии активации.

Библиография

- Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н.

Активные угли России.– 2000.– М.: Металлургия.– 352 c.

- Олонцев В.Ф. Российские активные угли.

Пермь: Мультиграф. –1995.– 89 с.

- ГОСТ 25543-2013. Угли бурые, каменные и антрациты.

Классификация по генетическим и технологическим

параметрам. М.: Стандартинформ, 2014.

- Бутырин Г.М.  Высокопористые углеродные

материалы.- М: Химия, 1976.–190 с.

- Глушанков С.Л., Фарберова Е.А., Зорина Е.И.,

Тиньгаева Е.А. Усовершенствование технологии

получения гранулированного активного угля

мелкого зернения АГ-5//ЖПХ. 2014. Т.83. Вып.6. С.714–720.

- Колышкин Д.А., Михайлова К.К.

Активные угли. Свойства и методы испытания.

Справочник. - Л: Химия, 1972. –56 с.

Расчет предварительного материального баланса химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза

Алиев Агададаш Махмудович, Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева,  академик, доктор технических наук, заведующий лабораторией «Катализ на цеолитах».

Адрес: AZ1143, Азербайджан, г. Баку, просп. Г.Джавида 113.

Тел.:  (+99412) 539-13-98.

E-mail: agadadashaliyev@gmail.com

Сафаров Агиль Рафикович,  Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Катализ на цеолитах».

Адрес: AZ1143, Азербайджан, г. Баку, просп. Г.Джавида 113.

Тел.:  (+99455) 667-59-53.

E-mail: agil_s@mail.ru

Гусейнова Алла Михайловна - Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Катализ на цеолитах».

Адрес: AZ1143, Азербайджан, г. Баку, просп. Г.Джавида 113.

Тел.:  (+99470) 300-00-16

Ключевые слова: методика, химико-технологический комплекс, материальный баланс,  крекинг, пиролиз, схема.

Разработана методика оптимального проектирования химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза, выполнение всех пунктов которой приведет в итоге к оптимально согласованной работе всего ХТК. Исходя из проектных мощностей установок  по пиролизу и крекингу, рассчитаны массовые потоки крекинг-газов и пирогаза, поступающих в ХТК. Исследована конъюнктура рынка и выбраны приоритетно-важные целевые продукты, в которых нуждается Республика Азербайджан. Определены новые и существующие процессы для получения целевых продуктов. Разработана схема предлагаемого комплекса и произведен предварительный расчет его материального баланса.

Библиография

1.	Алиев А.М., Таиров А.З., Сафаров А.Р., Гусейнова А.М. //Перспективы развития рационального использования газов крекинга и пиролиза. Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды. Сборник материалов Всероссийской конференции (г.Новочебоксарск, 25-26 октября 2012 г.), с.185-187.

2.	Алиев А.М., Таиров А.З., Сафаров А.Р., Гусейнова А.М.//Разработка химико-технологического комплекса по переработке крекинг-газов. IV Всероссийская конференция по химической технологии с международным участием  ХТ’12. 18-23 марта, Москва, 2012, том 2, с. 341-342.

3.	Алиев А.М., Сафаров А.Р., Османова И.И., Алиев Ф.В.//Методика статистической обработки нефтезаводских данных. Азерб. хим. журн. №2, 2013, с.44-54.

4.	Алиев А.М., Сафаров А.Р., Алиев Ф.В., Алиева Х.А.//Способ определения усредненных показателей покомпонентного состава крекинг-газов. //Азерб. хим. журн. №3, 2013, с.9-15.

5.	Рустамов М.И., Гайсин А.С., Мамедов Д.Н.//Современный справочник по нефтяным топливам и технологиям их производства. Баку, 2005, Фонд «Химик», 640 c.

6.	Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е., Меньщиков В.А., Аврех Г.Л. //Пиролиз углеводородного сырья. М.:Химия, 1987, 240 с.

7.	Кафаров В.В., Мешалкин В.П.,.Перов В.Л //Математические основы автоматизированного проектирования химических производств. М. Изд. "Химия",   1979, 320 с.

8.	Алиев Ф.В. //Подбор активного катализатора и изучение кинетики и механизма реакции окислительного превращения метана. Канд. диссер. Баку, 2015, 135 с..

9.	Алиев А.М., Таиров А.З., Гусейнова А.М., Бабаев А.И., Исмаилов Н.Р. Математическое моделирование и интенсификация промышленных процессов пиролиза углеводородных газов и их смесей с обратной связью //Хим. пром-сть. Процессы и аппараты химических производств. СПб. 2011. Т. 88. № 4. С. 163-170.

10.	Поляков А.В., Дунтов Ф.И., Софиев А.Э. Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза. Л.: Химия, 1988, 101 c.

11.	Лебедев Н.Н. //Теория химических процессов основного органического и нефтехимического синтеза. М.:Химия, 1988, 588 с.

12.	Журавлев В.А. //Расчет материальных балансов при проектировании производств органического синтеза : учеб. пособие/ КузГТУ. – Кемерово, 2012, 92 с.

13.	Алиев А.М., Кулиев А.Р., Меджидова С.М., Сафаров А.Р., Ибрагимов З.И., Таиров А.З. Изучение кинетики и механизма парофазного окисления этилового спирта в уксусную кислоту на природном клиноптилолите, модифицированном ионами Cu2+, Mn2+ и  Pd2+  //Азерб. хим. журн. Баку. 2005. № 1. c.10-15.

14.	Алиев А.М., Поладлы П.Ф., Сарыджанов А.А., Кулиев А.Р., Гусейнов К.А., Шпурова С.Ф. //Исследование каталитической активности синтетических деалюминированных морденитов в реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этиловым спиртом. //Азерб. хим. журн., 2004, №2,с.16-20.

15.	Алиев А.М., Поладлы П.Ф., Сарыджанов А.А., Шахтахтинский Т.Н., Кулиев А.Р., Микаилов Р.З. //Исследование каталитической активности синтетических и природных морденитов в реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этиловым спиртом. //Азерб. хим. журн., 2003, №1, с. 10-15.

16.	Aliyev A.M., Sarijanov A.A., Mikailov R.Z., Shakhtakhtinsky T.N., Ibrahimov Z.I., Kuliyev A.R. //Selection of an active zeolite catalyst for esterification of acetic acid with ethyl alcohol. //Azerb. chem. jour. 2002, №2, p.10-16.

17.	Алиев А.М., Таиров А.З., Сафаров А.Р., Юсифов Р.Ю. //Теоретическая оптимизация парофазного каталитического процесса этерификации уксусной кислоты этиловым спиртом. //Азерб. хим. журн. Баку, 2005, №2, с.22-27.

18.	Сафаров А.Р. //Моделирование и оптимизация процессов получения уксусной кислоты и этилацетата по комбинированной технологии. Канд. диссер. Баку, 2006, 134 c.

19.	Литвишков Ю.Н., Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., Аскерова А.И., Кулиева Л.А., Шакунова И.В. Микроволновая интенсификация реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии катализаторов с наноструктурированным активным компонентом //Нанотехнологии: наука и производство. Москва. 2012. №2. С. 62-70.

20.	Кенгерли А.С. Математическое моделирование и оптимизация процесса алкилирования бензола этиленом в барботажных реакторах. Дис. канд. техн. наук. Баку: Институт теоретических проблем химической технологии, 1975, 140 c.

21.	Научно-технический отчет лаборатории химико-технологических процессов. Баку: Институт теоретических проблем химической технологии, 1985.

22.	Сафин М.А. Разработка системы автоматического управления реактором синтеза суспензионной полимеризации стирола с учетом кинетики процесса. Дис. канд. техн. наук. М.: Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 2014, c. 124.

23.	Алиев А.М., Таиров А.З., Гусейнова А.М., Калаушина Я.М., Шахтахтинский Т.Н. Применение методики оптимального проектирования процессов пиролиза парафиновых углеводородов к процессу пиролиза пропана. /ТОХТ, 2004, т.38, №6, с.693-697.

24.	 Коршак В.В. //Технология пластических масс. М.:Химия, 1985, 560 с.

25.	Матиев Кязим Ислам оглы. Газофазное окисление изопропилового и изоамилового спиртов на металлцеолитных катализаторах. Автореферат дис. к.х.н. - Баку, 1998, 23 с.

26.	 Исмайлов Октай Агададашевич. Моделирование и оптимизация дегидрирования олефиновых углеводородов с учетом динамики старения катализатора. Дис. к.т.н. - Баку, 1987, 123 с.

27.	 Тюряев И.Я.. Теоретические основы получения бутадиена и изопрена методами дегидрирования. Изд. «Наукова думка», 1973, 272 с.

28.	Касум-заде А.Ю. //Парофазное окисление бутилового спирта на металлцеолитном катализаторе. Канд. диссер. Баку, 1991, 125 c.

29.	Aliyev A.M., Shabanova Z.A., Aliyev F.V., Guseynova A.M. Zeolites modified metal cations as catalysts in hydrocarbon oxidation and the alkyl alcohol //European Researcher. International Multidisciplinary Journal. Vol.82, №9-1, 2014, p.1564-1590.

30.	Мовсумова A.A. Моделирование реакторно-регенераторного узла и интенсификация процесса дегидрирования изобутана в изобутилен с учетом нестационарной активности катализатора.  Дис. к.т.н. - Баку, 1984, - 144 с.

31.	Ровкина Н.М., Ляпков А.А. Технологические расчеты в процессах синтеза полимеров. Сборник примеров и задач. Томск: Изд. ТПУ, 2004. -168 с.

О селективности процесса окислительного хлорирования метана

Розанов Вячеслав Николаевич

ООО НИИЦ «Синтез», заведующий сектором

Адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, 86.

Тел. раб. 8 (495) 434-97-59.

E-mail: RozanovVN@yandex.ru

Трегер Юрий Анисимович

ООО НИИЦ «Синтез», генеральный директор, профессор

Адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, 86.

Тел. раб. 8 (495) 936-88-41.

E-mail: yurytreger@gmail.com

Мурашова Ольга Петровна

ООО НИИЦ «Синтез», старший научный сотрудник, кандидат химических наук.

Адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, 86.

Силина Ирина Сергеевна

ООО НИИЦ «Синтез», младший научный сотрудник

Адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, 86.

Тел. раб. 8 (495) 434-97-59

Ключевые слова: метан, хлористый водород, окислительное хлорирование, селективность, хлористый метил.

Экспериментально исследовано влияние температуры, времени контакта и соотношения между метаном, хлористым водородом и кислородом на селективность процесса оксихлорирования метана по сумме хлорметанов в смеси с оксидами углерода, так и по содержанию хлористого метила в сумме всех четырех хлорметанов. Показано, что селективность процесса оксихлорирования метана по хлористому метилу зависит от мольного соотношения метана к хлористому водороду при стехиометрическом отношении HCl к O2, равном 2. Распределенная подача HCl на каждую из 4-х ступеней адиабатического реактора оксихлорирования, позволяющая поддерживать высокое соотношение СН4 к HCl, значительно увеличивает селективность процесса по хлористому метилу, предназначенному для пиролиза в этилен. При этом уменьшаются затраты водорода на гидродехлорирование нецелевых продуктов: дихлорметана, трихлорметана и тетрахлорметана.

Библиография

1.	Трегер Ю.А., Розанов В.Н., Тимошенко А.В. Получение низших олефинов из природного газа через синтез и пиролиз хлористого метила // Газохимия. 2010. № 2. C. 44-50.

2.	Трегер Ю.А., Розанов В.Н., Луньков С.А., Мурашова О.П., Дасаева Г.А. Каталитический пиролиз метилхлорида для получения этилена и пропилена // Катализ в промышленности. 2009. № 2. С. 14-18.

3.	Трегер Ю.А., Розанов В.Н., Соколова С.В., Мурашова О.П. Получение этилена и пропилена каталитическим пиролизом хлористого метила, полученного из природного газа // Катализ в промышленности. 2012. № 3. С.15-20.

4.	Карташов Л.М., Розанов В.Н., Трегер Ю.А., Флид М.Р., Калюжная Т.Л., Ткач Д.В. Переработка отходов производства метилхлорида при получении олефинов из природного газа // Катализ в промышленности. 2010. № 3. С. 36-44.

5.	Промышленные хлорорганические продукты. Справочник. Под ред. Ошина Л.А. М. Химия. 1978. 656 с.

6.	Трегер Ю.А., Розанов В.Н., Силина И.С., Мурашова О.П., Яськова В.Я., Брук Л.Г. Исследование процесса окислительного хлорирования метана при повышенных давлениях // Вестник МИТХТ. 2013. Т. 8. № 3. С. 95-98.

7.	Трегер Ю.А., Розанов В.Н. Получение хлорорганических соединений на основе одноуглеродных молекул // Успехи химии. 1989. Т. 58. В. 1. С. 138-164.

Коксообразование в процессе термического пиролиза

1,2-дихлорэтана.

Сообщение 3. Влияние органических примесей на коксообразование и показатели процесса пиролиза 1,2-дихлорэтана

Трушечкина Марина Александровна, cтарший научный сотрудник

ООО «Научно-исследовательский инженерный центр «Синтез»

Адрес: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Тел.: (495) 434-86-78.

E-mail: mflid@yandex.ru

Сидоренкова Александра Петровна, cтарший научный сотрудник

ООО «Научно-исследовательский инженерный центр «Синтез».

Адрес:117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Тел.: (495) 434-86-78.

E-mail: mflid@yandex.ru

Флид Марк Рафаилович, зам. генерального директора по научной работе, д.т.н. ООО «Научно-исследовательский инженерный центр «Синтез»;

Адрес:117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Факс: (495) 434-81-53.

Тел.: (495) 434-85-44.

E-mail: mflid@yandex.ru

Трегер Юрий Анисимович, Генеральный директор, доктор химических наук, ООО «Научно-исследовательский инженерный центр «Синтез».

Адрес: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Тел/Факс: (495) 434-81-53.

E-mail: yurytreger@gmail.com

Флид Виталий Рафаилович, зав. кафедрой физической химии,доктор химических наук, Московский государственный университет тонких химических технологий (МИТХТ) им. М.В. Ломоносова.

Адрес: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Тел.: (495) 434-81-41.

E-mail: vitaly-flid@yandex.ru

Замилацков Илья Алексеевич, старший преподаватель кафедры органической химии, кандидат химических наук, Московский государственный университет тонких химических технологий (МИТХТ) им. М.В. Ломоносова.

Адрес: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

E-mail: joz@mail.ru

Ключевые слова: винилхлорид (ВХ), 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), пиролиз, трихлорэтилен (ТХЭ), бензол, хлоропрен, кокс, продукты уплотнения, коксоотложение.

Исследовано влияние органических примесей – ТХЭ и бензола – на количественные и структурные характеристики коксовых отложений, образующихся в процессе пиролиза ДХЭ. Показано, что ТХЭ является слабым инициатором процесса; наличие примесей ТХЭ приводит к некоторому увеличению конверсии ДХЭ и незначительному снижению селективности образования ВХ; бензол, содержащийся в исходном ДХЭ, не оказывает заметного влияния на показатели процесса пиролиза, однако способствует увеличению коксоотложения. Наличие обеих примесей приводит к увеличению коксоотложения, как минимум, в 1.5 раза по сравнению с пиролизом чистого ДХЭ. Коксы, образующиеся при пиролизе чистого ДХЭ, и пиролизе ДХЭ с добавками ТХЭ и бензола, имеют различный состав и структуру.

Библиография

- Трушечкина М.А., Сидоренкова А.П., Флид М.Р., Трегер Ю.А., Флид В.Р., Замилацков И.А., Стороженко П.А., Высоцкий В.В. Коксообразование в процессе термического пиролиза 1,2-дихлорэтана. Сообщение 1. Закономерности образования побочных продуктов и кокса в процессе термического пиролиза 1,2-дихлорэтана. Влияние фактора поверхности. // Химическая промышленность сегодня. 2012.  № 10. с. 21-34

- . Zychlinski W., Boettger G., Rodewald D. Coke Formation in Termal Decomposition of 1,2-Dichloroethane – Conclusions from Radiotracer Experiments. // Chem. Ing. Tech. 1990. Vol. 62. № 8. р. 325.

- Трушечкина М.А., Сидоренкова А.П., Флид М.Р., Трегер Ю.А., Флид В.Р., Замилацков И.А., Леонтьева С.В., Стороженко П.А. Коксообразование в процессе термического пиролиза 1,2-дихлорэтана. Сообщение 2. Влияние металлов на коксообразование и показатели процесса пиролиза 1,2-дихлорэтана. // Химическая промышленность сегодня. 2013. № 8. с. 23-34.

- Колесников В.Я., Лашманова Н.В., Ефремов Р.В., Данов С.М. Исследование совместного влияния примесей на процесс пиролиза 1,2-дихлорэтана. // Сб.: Основной органический синтез и нефтехимия. Ярославль. ЯПИ. 1983. Вып.19. c. 40-44.

- Данов С.М., Колесников В.Я., Лашманова Н.В., Ефремов Р.В., Козырев А.И. Статистический анализ работы реактора пиролиза 1,2-дихлорэтана. // Сб.: Основной органический синтез и нефтехимия. Ярославль. ЯПИ. 1985. Вып. 21. с. 100-104.

- Аветьян М.Г. Разработка малоотходной ресурсосберегающей технологии получения винилхлорида из этилена по сбалансированной схеме. Дис. … канд. техн. наук. М.: 1987. c.128-133.

Расчетно-экспериментальное исследование гидродинамики и тепломассопереноса в псевдоожиженном слое

Митрофанов Андрей Васильевич

Ивановский государственный энергетический университет

Кафедра прикладной математики, доцент, кандидат технических наук.

Адрес (служ):  153003 Иваново, Рабфаковская 34, ИГЭУ, каф. ПМ.

E-mail: and2mit@mail.ru

Мизонов Вадим Евгеньевич

Ивановский государственный энергетический университет

Кафедра прикладной математики, д.т.н., профессор

Адрес (служ):  153003 Иваново, Рабфаковская 34, ИГЭУ, каф. ПМ.

E-mail: mizonov46@mail.ru

Овчинников Лев Николаевич

Ивановский государственный химико-технологический университет

Кафедра «Процессы и аппараты химической технологии», доктор технических наук, профессор.

E-mail: ovchinnilovln_1972@mail.ru

KatiaTannous

University of Campinas, Brazil

School of Chemical Engineering, Dr.-Eng., Professor.

E-mail: <katia@feq.unicamp.br>

Ключевые слова: псевдоожиженный слой, скорость витания, коэффициент сопротивления, цепь Маркова, вектор состояния, матрица переходных вероятностей, теплоперенос, массоперенос, влагосодержание, сушка.

Рассматривается Марковская модель тепломассопереноса во взвешенном слое. Модель состоит из двух параллельных цепей ячеек для частиц и для газа с взаимным влиянием переходных вероятностей друг на друга в сходственных ячейках. Кроме того, сходственные ячейки могут обмениваться теплотой и влагой на каждом временном переходе. Использование ячеечной методологии позволяет проводить более точный расчет по локальным параметрам процесса. На основе предлагаемой модели была разработана компьютерная программа в пакете MatLab. Анализ значительного числа собственных экспериментальных данных позволил предложить расчетные зависимости между локальной скоростью воздуха и концентрацией частиц с одной стороны, и коэффициентом сопротивления частиц с другой. Полученные корреляции были апробированы при моделировании процесса сушки в коническом псевдоожиженном слое. Полученные расчетные значения расширений псевдоожиженного слоя и соответствующие им влагосодержания частиц находятся в хорошем соответствии с экспериментальными значениями.

Библиография

- Гартман Т.Н., Советин Ф.С. Аналитический обзор современных пакетов моделирующих программ для компьютерного моделирования химико-технологических систем // Успехи в химии и химический технологии. 2012. Том 26, № 11(140). С. 117-120.

- Дворецкий С.И. Современные методы синтеза энерго- и ресурсосберегающих процессов и аппаратов // Вестник ТГТУ. 2008. Том 14, № 3. С. 584-589.

- Di Renzo A., Di Maio F.P. Comparison of contact-force models for the simulation of collisions in DEM-based granular flow codes // Chemical Engineering Science. 2004. Vol. 59. P. 525–541.

- Frenkel D., Smit B., Understanding molecular simulation: from algorithms to applications. Academic Press.: San Diego, USA,1996.

- Mizonov V.,  Mitrofanov A., Ogurtzov A., Tannous K. Modeling of Particle Concentration Distribution in a Fluidized Bed by Means of the Theory of Markov Chains // Particulate Science and Technology: An International Journal. – 2014. Vol. 32 (2). P. 171 –178.

- Митрофанов А.В., Tannous K., Мизонов В.Е. Экспериментальное исследование гидродинамики частиц биотоплива в топке с кипящим слоем // Вестник ИГЭУ. 2014. Вып. № 3. С. 65–67.

- Dehling, H. G., Dechsiri, C., Gottschalk, T., Wright, C., Hoffmann, A. C. A stochastic model for mixing and segregation in slugging fluidized beds // Powder Technology. 2007. Vol. 171. P 118–125.

- Mikhailov M.D., Silva Freire A.P. The drag coefficient of a sphere: An approximation using Shanks transform // Powder Technology. 2013. Vol. 237, P. 432–435.

- Haider A., Levenspiel O. Drag coefficient and terminal velocity of spherical and non- spherical particles // Powder Technology. 1989. Vol. 58. P. 63–70.

- Karamanev, D.G. Equations for calculation of the terminal settling velocity and drag coefficient of solid spheres and gas bubbles // Chem. Eng. Commun. 1996. Vol.147, P. 75–84.

- Andalib M., Zhu J., Nakhla G. Terminal settling velocity and drag coefficient of biofilm-coated particles at high Reynolds numbers // AIChE J. 2010. Vol. 56, №10. P. 2598–2606.

- Овчинников Л.Н. Моделирование процесса сушки минеральных удобрений во взвешенном слое // Изв. Вузов «Химия и химич. технология» 2009. Т. 52.  вып. 7. С.122-124.