Использование обжатых катализаторов в процессах газоочистки

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

Борисенко Александр Степанович, к.т.н. доцент кафедры «Технология неорганических веществ», Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева.

Адрес: 606026 г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Гайдара, 49.

Служебный телефон (8313) 34-05-89

Корнев Михаил Викторович, к.т.н. заместитель главного инженера ООО «Силикатстрой». Адрес: 606026 г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Гайдара, 49

Служебный телефон (8313) 34-05-89

Проскин Илья Петрович. Аспирант кафедры «Технология неорганических веществ», Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева.

Адрес: 606026 г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Гайдара, 49.

Служебный телефон (8313) 34-05-89

Ключевые слова: катализатор, каталитическая активность, давление взрыва, степень превращения, энергия активации.

Аннотация. Исследовании метод повышения каталитической активности оксидных катализаторов воздействием давления взрывной волны, показано превосходство катализаторов, обжатых давлением взрыва над серийными гранулированными в окислительно-восстановительных реакциях.

Using crimped catalists in gas purification

Organization Name: Nizhny Novgorod State Technical University. REAlekseyev

Borisenko, Alexander Stepanovitch, docent

Kornev Mikhail Victorovitch

Proskin Ilya Petrovich, Phd student

Adress: 606026, Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region,  Gaidar st., 49, tel. (8313) 34-05-89

Keywords: catalyst, catalytic activity, the pressure of the explosion, the degree of conversion, the activation energy.

Abstract. In this study the method of increasing the catalytic activity of oxide catalysts by the pressure of the blast wave was examined, the superiority of the catalysts, compressed by the pressure of an explosion over the serial granular in redox reactions was shown.

References.

1.	Glushko Ya. M. Vrednye neorganicheskie soedineniya v promyshlennykh vybrosakh v atmosferu. Leningrad, Khimiya, 1987, 192 p.

2.	Karyagin I. P.   Metody zashchity atmosfernogo vozdukha. Gor'kii, Volgo-Vyatskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1985, 111 p.

3.	Shelimov B. N. Rossiiskii khimicheskii zhurnal, 2000, vol. XLIV, №1, pp. 57-70.

4.	Molchanov V. R., Buyanov R. A. Kinetika i kataliz. 2001, vol.42, №3, pp. 406-415.

5.	Buyanova N. E., Karnaukhov A. P., Alabushev Yu. A. Opredelenie udel'noi poverkhnosti dispersnykh  i poristykh materialov. Novosibirsk, IKSOANSSSR, 1978, 74 p.

6.	Kiselev A. V.,  Iogansen A. V., Sakodynskii K. I. Fiziko-khimicheskoe primenenie gazovoi khromatografii. Moskow, Khimiya, 1973, 256 p.

7.	Mukhlenov I. P., Dobkina E. I., Deryuzhkina V. I., Soroko V. E. Tekhnologiya katalizatorov. Leningrad, Khimiya, 1979, 328 p.

Утилизация танковых и продувочных газов отделения синтеза производства аммиака

Пронин Константин Сергеевич, ведущий специалист отдела технического

развития ОАО «ФосАгро-Череповец». Адрес: Россия, г. Череповец, Северное шоссе, 75,162622;  тел./факс: +7(8202) 59-28-58/59-20-78

E-mail: Kpronin@phosagro.ru

Синицын Николай Николаевич, д.т.н., профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Череповецкого государственного университета. Адрес: Россия, г. Череповец, ул. Дзержинского, 30, 162600; тел.: 8 (8202) 51-81-32

E-mail: sinitsyn@chsu.ru

Ключевые слова: Аммиак, утилизация, танковые, продувочные, оксиды азота, гомогенная, скруббер, мембранный, водород.

Аннотация. В статье описана проблема утилизации танковых и продувочных газов отделения синтеза производства аммиака. Показаны существенные недостатки применяемых на аммиачных производствах способов утилизации танковых и продувочных газов. Предложен наиболее рациональный вариант переработки танковых и продувочных газов: схема отмывки от аммиака обоих потоков газов с выделением из продувочного газа водорода.

Recycling of tank and purge gases of branch of synthesis of ammonia plant

Pronin Konstantin Sergeevich, JSC «Phosagro Cherepovets».

E-mail: Kpronin@phosagro.ru

Sinitsyn Nikolai Nikolaevich, professor of Cherepovets State University.

E-mail: sinitsyn@chsu.ru

Keywords: Ammonia, recycling, tank, purge, nitrogen oxides, homogeneous, scrubber, membrane, hydrogen.

Abstract: This paper describes the problem of recycling of tank and purge gases of  installation branch  synthesis of ammonia. Significant shortcomings of the  ways of recycling tank and purge gases are showed. The most rational option processing tank and purge gases such as in ammonia production washing both gas flows with the release of hydrogen gas from the purge is proposed.

References.

1. Pronin K.S. Problema utulizatsyi tankovykh i produvochnikh gasov otdelenya sinteza proizvodstva ammika // Nauchnyi aspect № 3-2012 – Samara: Isdatelstvo OOO “Aspekt”, 2012. – 160 s., S.123-128.

2. Intensifikatsya deistvuyuschego proizvodstva ammiaka komplektnoi importnoi postavki s uvelicheniem moschnosti do 25 tys. t/god (s 450 do 475 tys. t/ god). Poyasnitelnaya zapiska 438606-ТХ-I. – Dneprodzerzhinsk: Predpriyatie p/ya A-7531, 1986. – 76 s.

3. Pat. 2372567 Rossiyskaya Federatsia, MPK F25J 3/06. Sposob isvlechenya ammiaka iz produvochnykh i tankovykh gasov. Zayavitel i patentoobladatel OAO “Tol’yattiazot” – № 2008111663/06; zayavl. 26.03.2008; obubl. 10.11.2009, byul. № 31. – 6 s.

Фазовые превращения в процессе термической обработки превращений осадка, содержащего редкоземельные элементы, полученного в результате упаривания полугидратной экстракционной фосфорной кислоты

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Бушуев Николай Николаевич, профессор кафедры общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктор технических наук, профессор. E-mail: nbushuev@muctr.ru

Зинин Дмитрий Сергеевич, студент  факультета естественных наук, кафедры ОНХ РХТУ им. Д.И. Менделеева. E-mail: csreo4@mail.ru

Ключевые слова: технология минеральных удобрений и редкоземельных элементов, химический и фазовый состав, термогравиметрические и масс-спектроскопические исследования.

Аннотация. Методами рентгенофазового, термогравиметрического, химического, атомно-эмиссионного и масс-спектрального анализов со связанной плазмой исследованы фазовые превращения осадка, содержащего редкоземельные элементы, полученного из упаренной экстракционной фосфорной кислоты.

Phase transformations of the industrial precipitate derived from the wet phosphoric acid, containing rare-earth elements

D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia

Bushuev Nikolay Nikolaevich, professor. E-mail: nbushuev@muctr.ru

Zinin Dmitry Sergeevich, student. E-mail: csreo4@mail.ru

Keywords: technology of the mineral fertilizers and rare-earth elements, chemical and phase composition, thermo-gravimetric and weight-spectral analyses.Abstract. Phase transformations of the industrial precipitate derived from the wet phosphoric acid, containing rare-earth elements, were studied by X-ray diffraction, thermo-gravimetric, chemical, atomic-emission and weight-spectral analyses with the connected plasma.

References.

1. E.P. Lokshin, O.A. Tareeva. Isolation of lanthanide from extraction phosphoric acid dihydrate process, Journal of Applied Chemistry, 2010, t.89. Issue 6, p. 899-905.

2. E.P. Lokshin, O.A. Tareeva, V.T. Kalinnikov. Processing method of phospho-gypsum to production of rare earth elements (REE) concentrate and gypsum. RF patent number 2458999, publ. 20.08.2012.

3. N.N. Bushuev. Structural features of the calcium sulfate hemihydrate . Dokl. USSR Academy of Sciences, 1980, t. 255 , № 15 , p. 1104 -1109 . ( Presented by Academician NV Belov ).

4 . N.N. Bushuev , A.G. Nabiyev. Limits of isomorphic substitution of Ca and Sr in the system CaSO4∙0,5H2O - SrSO4, Journal of Inorganic Chemistry, 1988, v. 33, № 11 , p. 2962-2964.

5 . N.N. Bushuev , N.S. Nikonova , N.V. Mishenina . System CaSO4 - SrSO4, Journal of Inorganic Chemistry, 1988, v. 33, № 2, p. 531-534.

6. N.N. Bushuev , O.N. Efremov , A.Ya. Tavrovskaya . System NaCe(SO4)2 - CaSO4,  Journal of Inorganic Chemistry, 1988, v. 33 , № 3, p. 743-746.

7. N.N. Bushuev , A.Ya. Tavrovskaya , P.M. Zaytsev . System NaNd(SO4)2 - CaSO4, Journal of Inorganic Chemistry , 1988, v. 33 , № 9 , p. 2420-2422 .

Особенности реакции выделения кислорода на MnMoOx-анодах и характеристика растворов, полученных с их использованием

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва 125047, Москва, А-47 , Миусская пл.,9

Кузнецов Виталий Владимирович, РХТУ им. Д. И. Менделеева, доцент, д.х.н.; e-mail: vitkuzn1@mail.ru

Кладити Софья Юрьевна, ОАО "Мосавтостекло", начальник производственной лаборатории, e-mail: kladiti@inbox.ru

Колесников Артем Владимирович, РХТУ им. Д. И. Менделеева, научный сотрудник; ООО «АКВАТЕХ-ХТ», генеральный директор, e-mail: artkoles@list.ru, http://акватех-хт.рф/

Гайдукова Анастасия Михайловна, РХТУ им. Д. И. Менделеева, аспирант, e-mail: anastaska-08@mail.ru.

Ключевые слова: MnMoOx-электроды, селективность анода, хлорсодержащие среды, изоэлектрическая точка, удельная площадь поверхности, редокс-потенциал.

Аннотация. На основании анализа вольтамперных кривых установлено, что причины селективности на MnMoOx-анодов в отношении реакции выделения кислорода различна при разных кислотностях раствора, причем смена механизма соответствует положению изоэлектрической точки оксида. Окислительно-восстановительный потенциал анолитов, полученных с использованием MnMoOx-анодов, существенно ниже, чем при использовании Pt-анодов. MnMoOx-аноды можно применять для электросинтеза растворов, насыщенных кислородом и обладающих мягким окислительным действием.

Characteristics of the reaction of oxygen emission MnMoOx-anodes and characteristics of the solutions obtained with their use.

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, 125 047 Miusskaya sq.9

Kuznetsov Vitaliy Vladimirovich, MUCTR, professor, doctor of chemical science, e-mail: vitkuzn1@mail.ru

Kladiti Sofia Yurievna, JST «Mosavtosteklo», head of production laboratory, e-mail: e-mail: kladiti@inbox.ru

Kolesnikov Artem Vladimirovich, MUCTR, researcher, «AUQATECH-CHT» Ltd. chief executive, e-mail: artkoles@list.ru, http://акватех-хт.рф/

Gaydukova Anastasiya Mikhailovna, MUCTR post graduate student, e-mail: anastaska-08@mail.ru.

Key Words: MnMoOx-electrodes, the selectivity of the anode, chlorine environment, isoelectric point, specific surface area, redox potential.

Abstract. Based on the analysis of current-voltage curves established that the reasons for selectivity on MnMoOx-anodes in relation to the reaction of oxygen varies at different кислотностях solution, and the change of the mechanism of conformity with a provision of isoelectric point oxide. The redox potential of anolyte produced with the use of MnMoOx-anodes, significantly lower than using Pt-anodes. MnMoOx-anodes can be used for electrosynthesis solutions, saturated with oxygen and with a soft oxidizing effect.

References.

- V.V. Kuznetsov, S.Y. Kladiti.// Proceedings of Higher Education Universities. Chemistry and Chemical Technology (Izvestia Vuzov. Khimiya I khimicheskaya technologia). 2012. V 55. P.55.

- K. Fujimura, K. Izumiya, A. Kawashima, E. Akiyama, H. Habazaki, N. Kumagai,  K. Hashimoto // Materials Science and Engineering A. 1999.V.267. P.254.

- K. Fujimura, T. Matsui, K. Izumiya, N. Kumagai, E. Akiyama, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asami, K. Hashimoto // Journal of Applied Electrochemistry A. 1999.V.29. P.765

- N.A. Shabanova, V.V. Popov, P.D. Sarkisov Chemistry and Technology of nanosized oxides. Moscow. Akademkniga. 2007. 309 p.

- G.A. Kokarev, V.A. Kolesnikov, A.F. Gubin, A.A. Korobanov // Russian Journal of Electrochemistry (Elekrohimiya) 1982. V.18. P.466.

- T.Ya. Safonova, O.A. Petrii, E.A. Gudkova // // Russian Journal of Electrochemistry (Elekrohimiya) 1980. V.16. P.1607.

- M.R.Tarasevich, A.Sadkowski, E.Yeager Oxygen electrochemistry. In Comprehensive Treatise of Electrochemistry/ Ed. B.E.Conway et al.: New York. Plemium Press. 1983. V.7. P.301(398.

Разработка автоматизированной системы для интегрированной логистической поддержки технологических трубопроводов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Мошев Евгений Рудольфович,  Пермский национальный исследовательский политехнический университет, доцент кафедры МАПП, канд. тех. наук.

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29,

Телефон рабочий: +7 (342) 239-1627,

E-mail: emoshev@perm.ru;  emoshev@uralpb.ru

Докторант Российского химико-технологического университета им. Менделеева, специальность 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)

Ключевые слова: интегрированная логистическая поддержка, автоматизированная система, трубопровод, база данных, графический редактор, жизненный цикл, электронный паспорт.

Аннотация. В статье описаны принципы устройства и режимы функционирования автоматизированной системы для интегрированной логистической поддержки технологических трубопроводов химико-технологических предприятий на этапах проектирования, монтажа и эксплуатации.

Development of an automated system for integrated logistics support of technological pipelines

Perm state technical University

Moshev Evgeniy, docent. E-mail: emoshev@perm.ru;  emoshev@uralpb.ru

# Key words: the integrated logistic support, the automated system, pipeline, database, graphic editor, life cycle, the electronic passport.

Abstract. The article describes the principles of the structure and modes of operation of automated system for integrated logistics support process piping of chemical and technological enterprises during the design, installation and operation.

References.

- Meshalkin V.P. Logistika i jelektronnaja jekonomika v uslovijah perehoda k ustojchivomu razvitiju. / Moskva-Genuja: RHTU im. D.I. Mendeleeva, 2004.

- Kafarov V.V., Meshalkin V.P., Grun G. , Nojman V. Obespechenie i metody optimizacii nadjozhnosti himicheskih i neftepererabatyvajushhih proizvodstv. / M.: Himija, 1987.

- GOST 18322-78. Sistema tehnicheskogo obsluzhivanija i remonta tehniki. Terminy i opredelenija. Vved. 01.01.80.

- Kafarov V.V., Meshalkin V.P. Proektirovanie i raschjot optimal'nyh sistem tehnologicheskih truboprovodov. / M.: Himija, 1991. – 362 s.

- GOST R 53394–2009 Integrirovannaja logisticheskaja podderzhka. Osnovnye terminy i opredelenija. M.: Standartinform, 2010. Vved. 14.09.09.

- Moshev E.R., Muhin O.I., Rjabchikov N.M. i dr. Programmnoe sredstvo dlja avtomatizacii informacionnoj podderzhki i obespechenija promyshlennoj bezopasnosti tehnologicheskih truboprovodov // Bezopasnost' truda v promyshlennosti. – 2007. – № 10. – S. 24 – 29.

- Moshev E.R., Myrzin G.S., Vlasov V.G. i dr. Opyt ispol'zovanija avtomatizirovannoj sistemy «Truboprovod» pri tehnicheskom nadzore i jekspertize promyshlennoj bezopasnosti tehnologicheskih truboprovodov // Himicheskaja tehnika. – 2012. – №5. – S. 37 – 44.

- Meshalkin V.P. Jekspertnye sistemy v himicheskoj tehnologii. Osnovy teorii, opyt razrabotki i primenenija / M.: Himija, 1995.

- Moshev E.R. Modeli i algoritmy integrirovannoj logisticheskoj podderzhki proektiruemyh tehnologicheskih truboprovodov // Prikladnaja informatika. – 2013. – №6. – S. 24 – 44.

- SA 03-005-07 Tehnologicheskie truboprovody neftepererabatyvajushhej, neftehimicheskoj i himicheskoj promyshlennosti. Trebovanija k ustrojstvu i jekspluatacii.

- Aleshin N.P., Chernyshov G.G., Gladkov Je.A. i dr. Svarka. Rezka. Kontrol': Spravochnik v 2-h tomah / pod red. N.P. Aleshina, G.G. Chernyshova – M.: Mashinostroenie, 2004. – T.1.

Участие заинтересованных сторон в совершенствовании систем подготовки предприятий к чрезвычайным ситуациям

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева

Малков Александр Владимирович, доктор технических наук, профессор, кафедра менеджмента и маркетинга, тел. +7 (499) 978 8671,

e-mail: malkov@muctr.ru

Кононенко Александр Александрович, студент 5 курса Института экономики и менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева, тел. +7 (499) 978 8774

Ключевые слова: промышленная безопасность, готовность к чрезвычайным ситуациям, химическая промышленность, системы менеджмента.

Реферат. В статье рассматриваются современные подходы к подготовке  к чрезвычайным ситуациям, учитывающие как внешнюю среду, так и привлечение заинтересованных сторон. Адаптация систем менеджмента экологического, охраны труда и промышленной безопасности, изменения климата рассматриваются как мощные инструменты повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Involving stakeholders into improving industrial emergency preparedness systems

D.I.Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia

Malkov Alexander, D.I. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Professor of the Department of Management and Marketing Miusskaya Sq., 9,125047, Moscow, Russia, tel.499 978 8671, e-mail: malkov@muctr.ru

Kononenko Alexander, D.I. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Student of the 5th course of Economic faculty Miusskaya Sq., 9,125047, Moscow, Russia. Tel. +7 (499) 978 8774

Key words: industrial safety, emergency preparedness, chemical industries, management systems.

Abstract. The article considers modern approaches to emergency preparedness focusing on such issues as external communications and involvement of interested parties. Environmental, Occupational Health and Safety and Climate Change Adaptation Management Systems are discussed as powerful instruments for improving emergency preparedness.

Reference.

- Guseva T.V., Moltchanova Y.P., Malkov A.V., Averotchkin E.M. Razrabotka metodologii otcenki sotcialno-ekonomitcheskich posledstviy izmenenya klimata / Kompetentnost. 2011. № 8, s. 45-53.

- Guseva T.V., Moltchanova Y.P., Polyakova A.V., Averotchkin E.M. , Kuptchik B.M., Bolchie goroda v usloviyach izmeneniya klimata: aspekti ogranicheniya vozdeystviya i adaptacii // Egekvartalinii gurnal dlya professionalnich ekologov «Ochrana atmosfernogo vozducha. Atmosfera», № 1, 2011/ S/ 30-37.

- MCS Rossii [elektrunniy resurs]. - Regim dostupa: www.mchs.gov.ru

- Public Health Emergency Response Guide for State, Local, and Tribal Public Health Directors. – US Department for Health and Human Services. Washington, 2011    Emergency Response and Recovery. Non statutory guidance. – UK Cabinet Office, London, 2012.

- Ayzman R.I., Krivoshekov S.G. Osnovi bezopasnosti giznedeaytelnosti i pervoy medicinskoy pomoshi. [elektrunniy resurs]. - Regim dostupa: www.gendocs.ru›v27400/

- Tchernoplekov A.N., Elochin A.N. Sistema APELL — metodologia podgotovki k cherezvichaynim situaciyam technogennogo charaktera // Problemibezopasnosti pri chrezvachaynich situaciyach. Vip. 3. 1991. - S. 1-94.

- Guseva T.V., Chachaturov A.E., Makarov S.V., Zaika E.A., Chotuleva M.V. Dobrovolnaya ekologicheskaya deiytelnost: niispolzuemie vozmognosti. - M.: Ekolayn,1999.

- Malkov A.V. Menedgment bezopasnosti promichlennogo predpriyatia / Menedgment v Rossii i za rubegom. 2005.№4. S. 57-64.

- Guseva T.V., Moltchanova Y.P., Vinichenko V.N. Novie iniciativi delovich krugov: otchetnost v oblasti ustoychivogo razviyia //

Menedgment v Rossii i za rubegom. 2003.№6. S. 51-62.

- Malkov A.V., Guseva T.V. Sistema pokazateley rezultativnosti deyatelnosti chimiko-technologicheskich predpriatiy, characterizuyuchaya sokrachenie vozdeystvia na okrugayuchuyu sredu i obespechenie promichlennoy bezopasnosti // Chimicheskaya promichlennost segodniy, 2005, № 1. - S.44-52.

- GOST ISO 14001-2007 «Sistema ekologicheskogo menedgmenta. Trebovania irukovodstvo po primeneniyu».M..:Standartinform, 2007.

- OHSAS 18001:2007 «Sistemi menedgmenta v oblasti professionalnoy bezopasnosti i ochrani truda. Trebovaniya». M.: ZAO «Technormativ», 2007.

- Bakken, Per. Chemicals management and climate change // Climate change policy and practice, 2010. # 33. P.34-39.

- Jones, Roger N.; Preston, Benjamin L. Adaptation and Risk Management.  ̶  Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, 2010.  Understanding the investment implications of adapting to climate change / Ed. By John Firth. Oxford, Acclimatise, October 2009.

- Nuttall, Nick.  Powering Green Solutions // Our Planet, the magazine of the United Nations Environment Programme (UNEP), December 2011.

Обезвреживание аммиачно-воздушной смеси при переработке технологических растворов аффинажного производства

Островский Ю.В.а, Заборцев Г.М.а, Гусев М.А. а,

Собачинский Н.Н.б, Кучин Н.М.б

а - ООО НПЦ «ЭЙДОС», ул. Б.Хмельницкого, 2, Новосибирск, 630075 (Россия)

б - ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ», Транспортный проезд, 1, Красноярск, 660027 (Россия)

Островский Юрий Владимирович,  д.т.н.

Директор ООО НПЦ «ЭЙДОС»

Тел.(383)276-00-06, e-mail: ost@vnipiet-nsk.ru

Заборцев Григорий Михайлович,  к.х.н.

Старший научный сотрудник ООО НПЦ «ЭЙДОС»

Тел.(383)276-04-93, e-mail: zgm@vnipiet-nsk.ru

Гусев Михаил Алексеевич

Инженер ООО НПЦ «ЭЙДОС»

Тел.(383)276-04-93, e-mail: B_ea_R@mail.ru

Собачинский Николай Николаевич

Главный инженер

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»

Тел.(391)259-39-25, e-mail: Sobachinskiy@knfmp.ru

Кучин Николай Михайлович

Начальник отделения

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»

Тел.(391)259-30-68,  e-mail: info@knfmp.ru

Ключевые слова: пары аммиака, окисление, катализаторы, опытно-промышленная установка, испытания.

Аннотация. Исследовано окисление паров аммиака на железооксидном и алюмо-ванадиевом катализаторах. Установлено, что на слоистом контакте при t = 300-330 °C достигается полное окисления паров аммиака. Проведены заводские испытания опытно-промышленной установки окисления паров аммиака, предложена аппаратурно-технологическая схема промышленной установки.

Neutralize of an ammoniacal-air mixture at processing

of technological solutions of affinag plant

Ostrovskii Yu.V. а*1,  Zabortsev G.M.а, Gusev M.A. a,

Sobachinskij N.N. б, Kuchin N.M. б

а - ООО НПЦ ЭЙДОС», B. Hmelnickij street 2, Novosibirsk, 630075 (Russia)

б - JSC «Krasnoyarsk plant of non-ferrous metals of a name. V.N. Gulidov», Transport fare, 1, Krasnoyarsk, 660027 (Russia)

Ostrovsky Yury Vladimirovich, doctor of engineering science, professor

Director of science-and-production center «EIDOS» Limited

tel. (383) 276-00-06, e-mail:   ost@vnipiet-nsk.ru

Zabortsev Grigory Michailovich, candidate of chemical sciences

Senior scientific researcher of science-and-production center"«EIDOS»  Limited

tel. (383) 276-04-93, e-mail: zgm@vnipiet-nsk.ru

Gusev Michail Alekseevich

Engineer of science-and-production center «EIDOS» Limited

tel. (383) 276-04-93, e-mail: B_ea_R@mail.ru

Sobachinskiy Nickolai Nickolaevich

Chief engineer

Joint Stock Company «The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant»

tel. (391) 259-39-25, e-mail: Sobachinskiy@knfmp.ru

Kuchin Nickolai Michailovich

Chief of group of section № 19

Joint Stock Company «The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant», e-mail: info@knfmp.ru

Keywords: vapour of ammonia, oxidation, catalysts, pilot plant, test.

Abstract. The oxidation of vapors of ammonia on ironoxide and aluminium-vanadic catalysts is investigated. Is established, that on a laminated contact at temperatures t = 300-330 °C is reached full oxidations of vapors of ammonia. The factory tests of a pilot plant of oxidation of vapors of ammonia are conducted, the apparatus-technological scheme of the industrial plant is offered.

References.

1.	Il'chenko I. I. Kataliticheskoe okislenie ammiaka. Uspehi himii, 1976, vol. 45, №. 12. S. 2169-2195.

2.	Vaabel' A.S., Celjutina M.I., Makarov V.V., DejkinaV.S., Kutuzov V.M. Ochistka othodjashhih gazov ot ammiaka termokataliticheskim metodom. Himicheskaja promyshlennost', 1995, № 4, pp. 27-30.

3.	Noskov A.S., Parmon V.N. Novye otechestvennye kataliticheskie tehnologii dlja jenergo- i resursosberezhenija i zashhity okruzhajushhej sredy. Himicheskaja promyshlennost', 2000, № 1, pp. 28-33.

4.	Peregud E.A., Gernet E.V. Himicheskij analiz vozduha promyshlennyh predprijatij. L.: Himija, 1970.

5.	Toropkina G.N., Kalinkina L.I. Malyshev L.I. Kataliticheskie metody ochistki vozduha ot organicheskih veshhestv. // M.: CINTIHIMNEFTEMASh.-1977.

6.	Ostrovskij Ju.V., Zaborcev G.M. Stacionarnyj kataliticheskij reaktor so spiral'nym teploobmennikom. Himicheskaja promyshlennost', 1999, № 7, pp. 47-50.

7.	Ostrovskij Ju. V., Zaborcev G. M., Jepojan Zh. H.,Patent RU 2306172 C2, 29.07.2005.

8.	Ostrovskij Ju.V., Zaborcev G.M., Nikolaev A.I., Jepojan Zh.H., Lazarenko I.V., Klopov N.N. Absorbcionno-kataliticheskoe obezvrezhivanie gazovogo vybrosa sterilizacionnyh kamer. Jekologija i promyshlennost' Rossii, 2006, № 9, pp. 42-43.