Совершенствование экстракционной технологии получения паравольфрамата аммония

Гиганов Владимир Георгиевич, к.х.н., ведущий научный сотрудник кафедры технологии редких элементов и наноматериалов на их основе РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва; e-mail: giganov.v@mail.ru

Сан Ю Аунг, аспирант 3 года обучения кафедры технологии редких элементов и наноматериалов на их основе РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва

Гиганов  Георгий Петрович, д.т.н., профессор, РХТУ им. Д.И. Менделеева,  Россия, Москва; e-mail: giganov.v@mail.ru

Ключевые слова: экстракция, вольфрам, третичные амины, соли четвертичных аммониевых оснований.

Изучена экстракция вольфрама из слабокислых сульфатных растворов солями триалкиламмония в присутствии  оксида триалкиламина. Показано, что введение в экстракционную систему 1-2% оксида триалкиламина позволяет исключить образование третьей фазы при экстракции вольфрама из технологических растворов и значительно повысить рабочую емкость экстрагента. Показано, что использование солей третичных нафтеновых аминов позволяет проводить процесс экстракции вольфрамат-ионов без использования модификаторов в экстракционной системе при более высоких значениях рН водной фазы, чем при экстракции солями третичных аминов алифатического ряда. Установлено, что применение солей четвертичных аммониевых оснований позволяет селективно экстрагировать вольфрам и молибден непосредственно из щелочно-карбонатных растворов выщелачивания вольфрамсодержащего сырья.

Библиография

1.	Дробник И.Л., Льюис К.И. Извлечение и очистка вольфрама методом жидкостного ионного обмена. Гидрометаллургия: Сб. материалов Международного симпозиума по металлургии – 1963, США /Пер.с англ. под ред. Б.Н. Ласкорина. М: Металлургия. 1971. С.232-243.

2.	Пат. США №4175109. Процесс извлечения вольфрама из растворов вольфрамата щелочного металла  20.11.1979.

3.	Пат. США № 4882131 Процесс извлечения вольфрама из органических растворов. 30.04.1987.

4.	Пат. США №4369165. 18.01.1983.

5.	Шмидт В.С. Экстракция аминами.  Атомиздат. 1980. С. 264.

6.	Торгов В.Г. и др. Экстракция солей уранила окисью три-н-октиламина. ДАН СССР.   Т. 168.  № 4. 1996. С. 836-839.

7.	Зеликман А.Н., Меерсон Г.А. Металлургия редких металлов. Металлургия. 1973., C. 608

Исследование теплопроводности композиционных                              сорбционно–активных материалов на основе цеолита и                           фторпроизводных этилена

Ферапонтова Людмила Леонидовна, научный сотрудник лаборатории    № 1 отдела химии и новых химических технологий ОАО «Корпорация «Росхимзащита». Адрес: 392680, Тамбов, Моршанское шоссе, 19. Тел..                           8 (4752) 56-06-80; e-mail: mail@roshimzaschita.ru

Грунский Владимир Николаевич, зав. кафедрой Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор технических наук. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9. Тел.. (499) 978-90-63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Харитонов Николай Иванович, доцент кафедры Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, кандидат технических наук. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9. Тел:  (499) 978–90–63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Семенов Геннадий Михайлович, профессор кафедры Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор технических наук, Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9. Тел.: (499) 978-90-63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Ключевые слова: адсорбент, полимерная матрица, теплопроводность.

Используя оригинальную методику и специально изготовленную установку, позволяющую проводить измерения удельной теплопроводности для образцов, не обладающих практически гладкой поверхностью, проведены исследования данного параметра синтезированных композиционных сорбционно-активных материалов (КСАМ) на основе матрицы из фторопласта марки «Ф-42В» и кристаллита NaX. Анализ совокупности полученных результатов позволяет утверждать, что изучаемый параметр находится в зависимости от соотношения адсорбент–наполнитель/полимерная матрица: при увеличении в КСАМ содержания связующего с 10 до 25 % весовых теплопроводность снижается с 0,227 до 0,184 Вт/(м∙К). Исследование вторичной пористой структуры КСАМ показали, что выявленная закономерность обусловлена увеличением объема транспортных пор изучаемых материалов, заполненных воздухом – плохим проводником тепла. Установлено, что удельная теплопроводность полученных композиционных сорбционно–активных материалов на 10 - 13 % выше, чем у серийного цеолита NaX-В-1Г.

Библиография

1. Ферапонтова Л.Л., Гладышев Н.Ф., Путин С.Б. Адсорбент на основе цеолита с использованием в качестве связующего полимеров фторпроизводных этилена. // Химическая технология, 2011, Т. 12, № 4, С. 215-222.

2. Ферапонтова Л.Л., Ферапонтов Ю.А., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения агломерированного цеолита. Патент РФ № 2444404, 2012.

3. Ферапонтов Ю.А., Ферапонтова Л.Л., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения формованного сорбента. Патент РФ № 2446876, 2012.

4. Ферапонтова Л. Л., Гладышев Н. Ф., Путин С. Б. Выбор оптимальных условий получения композиционных сорбционно – активных материалов на основе цеолита и фторпроизводных этилена. // Химическая технология, 2012, Т. 13, № 1, С. 11-17.

5. Ферапонтова Л.Л., Гладышев Н.Ф., Ферапонтов Ю.А., Путин С.Б. и др. Изучение физико-химических свойств композиционных сорбционно-активных материалов на основе цеолита и полимеров фторпроизводных этилена. // Журнал прикладной химии, 2012, Т.85, Вып. 3, С. 470-476.

6. Путин С.Б., Ферапонтов Ю.А., Ферапонтова Л.Л., Булаев Н.А., Способ получения гибких адсорбирующих изделий. Патент РФ № 2475301, 2013.

7. Ферапонтова Л.Л., Гладышев Н.Ф., Ферапонтов Ю.А., Родаев В.В. О термической устойчивости композиционных сорбционно-активных материалов на основе цеолита и фторпроизводных этилена.// Журнал прикладной химии, 2013, Т. 86, Вып. 5, С. 844-846.

8. ГОСТ 25428–82. Фторопласт – 42. Технические условия. -М.: Издательство стандартов. 1982. 23 с.

9. Балабанов П. В. Патент Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов. Патент РФ 2387981, 2005.

10. Кельцев В.Н. Основы адсорбционной техники.// М.: Химия, 1984, C 512.

11. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита.// М.: Мир, 1976, C 781.

Влияние температуры удаления растворителя на свойства композиционных сорбционно - активных материалов на основе цеолита и фторпроизводных этилена

Ферапонтова Людмила Леонидовна, научный сотрудник лаборатории № 1 отдела химии и новых химических технологий ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (392680, Тамбов, Моршанское шоссе, 19). Тел.                           +7(4752) 56-06-80; e-mail: mail@roshimzaschita.ru

Грунский Владимир Николаевич, зав. кафедрой Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор технических наук. (125047, Москва, Миусская пл., 9). Тел. +7(499) 978-90-63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Харитонов Николай Иванович, доцент кафедры Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, кандидат технических наук (125047, Москва, Миусская пл., 9). Тел:  +7(499) 978–90–63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Семенов Геннадий Михайлович, профессор кафедры Общей химической технологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор технических наук (125047, Москва, Миусская пл., 9). Тел.: +7(499) 978-90-63; e-mail: oxt2011@mail.ru

Ключевые слова: композиционные сорбционно-активные материалы (КСАМ); полимерная матрица; цеолиты; растворитель; температура; вторичная пористая структура; механическая прочность; кинетика процессов массопереноса; динамическая емкость.

Исследованы адсорбционные и механические характеристики, а также характеристики вторичной пористой структуры композиционных сорбционно-активных материалов (КСАМ) на основе цеолита и матрицы из фторпроизводных этилена, полученных при различных условиях синтеза. Установлена взаимосвязь между природой, количеством и скорость удаления растворителя на стадии формования и сушки КСАМ с кинетикой процессов массопереноса сорбата в циклах сорбция-десорбция и устойчивостью к механическому воздействию получаемых композиционных сорбционно активных материалов (КСАМ). Показано, что для получения КСАМ, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками в качестве растворителя при приготовлении суспензии для дальнейшего формования целесообразно использовать диметилкетон (ацетон) при соотношении растворитель/полимерная матрица 15(30/1 мл/г. Формование суспензии адсорбент-наполнитель/полимерная матрица в ацетоне необходимо осуществлять в температурном интервале 55(60°С.

Библиография

1. Ферапонтова Л.Л., Гладышев Н.Ф., Путин С.Б. Адсорбент на основе цеолита с использованием в качестве связующего полимеров фторпроизводных этилена. // Химическая технология, 2011, Т. 12, № 4, С. 215-222.

2. Ферапонтова Л.Л., Ферапонтов Ю.А., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения агломерированного цеолита. Патент РФ № 2444404, 2012.

3. Ферапонтов Ю.А., Ферапонтова Л.Л., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения формованного сорбента. Патент РФ № 2446876, 2012.

4. Путин С.Б., Ферапонтов Ю.А., Ферапонтова Л.Л., Булаев Н.А., Способ получения гибких адсорбирующих изделий. Патент РФ № 2475301, 2013.

5. Путин С.Б., Ферапонтов Ю.А., Ферапонтова Л.Л., Симаненков Э.И., Способ получения гибких композиционных сорбционно–активных материалов. Патент РФ № 2481154, 2013.

6. Ферапонтова Л.Л., Ферапонтов Ю.А., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения адсорбирующего элемента. Патент РФ № 2524608, 2014.

7. Ферапонтова Л.Л., Ферапонтов Ю.А., Булаев Н.А., Путин С.Б., Способ получения гибких композиционных сорбционно – активных материалов. Патент РФ № 2543167, 2015.

8. Белоцерковский Г.М., Ивахнюк Г.К., Федоров Н.Ф., Бабкин. Э.О. Основные принципы получения композиционных сорбционно–активных материалов. // Журнал прикладной химии, 1993, Т. 66, Вып. 2, С. 283-287.

9. Самонин В.В., Федоров Н.Ф. К вопросу обоснования подбора исходных компонентов для получения композиционных сорбирующих материалов по технологии наполненных полимеров. // Журнал прикладной химии, 1997, Т. 70, Вып. 1, С. 51-54.

10. Akyil S., Eral M. J. Sorbent materials. // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2005, V. 266, № 1, P. 89–93.

11. Самонин В.В., Подвязников М.Л., Никонова В.Ю. и др. Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы управляемой адсорбции. // С.Пб.: Наука, 2009. С. 271.

12. Bowie G. Keefer, Extraction and concentration of a gas component. Patent US № 5082473, 1992.

13. Mamunya Ye.P., Shtompel V.I., Lebedev E.V., Pissis P., Kanapitsas A., Boiteux G. Structure and water sorption of polyurethane nanocjmposityies on organic and inorganic components. // Eur. Polym., 2004, № 10, P. 2323-2331.

14. Ферапонтова Л.Л., Гладышев Н.Ф., Ферапонтов Ю.А., Путин С.Б. и др. Изучение физико-химических свойств композиционных сорбционно-активных материалов на основе цеолита и полимеров фторпроизводных этилена. // Журнал прикладной химии, 2012, Т.85, Вып. 3, С. 470-476.

15. Самонин В.В., Далидович В.В. Исследование адсорбции паров воды. Кинетика влагопоглощения. Методические указания. // С.Пб.: СПбГТИ (ТУ), 1997.

16. Кельцев В.Н. Основы адсорбционной техники.// М.: Химия, 1984. C 512.

17. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита.// М.: Мир, 1976. C 781.

18. Справочник химика. Под ред. Никольского Б.П., Т.2. // Л.: Химия, 1964. C1168.

# Исследование процессов спекания фосфоритовых окатышей

# Бобков Владимир Иванович, доцент Национального исследовательского университета “МЭИ” в г. Смоленске (Россия, 214013, г. Смоленск,   Энергетический проезд, дом 1); e-mail: mail@sbmpei.ru,

# Ключевые слова: спекание, обжиг, моделирование, окатыши, термическая рудоподготовка, фосфорит, кинетика.

# В данной работе проводится исследование процессов спекания окомкованного фосфорита при обжиге. При нагреве фосфоритового окатыша вместе с его упрочнением за счет спекания идёт процесс снижения прочности из-за образования трещин при термической диссоциации карбонатов, сопровождаемый появлением новой кристаллической поверхности продуктов разложения, а также  из-за низкой прочности самих этих продуктов. Экспериментально полученные данные хорошо согласуются с численными результатами, полученными по представленной математической модели. В качестве основного фактора, определяющего состав, принято содержание карбонатов, являющееся одним из компонентов, характеризующих фосфорит. Полученные зависимости подтверждают влияние содержания карбонатов на прочность окатышей. Поля прочности и прокалки определяют параметры управления спеканием, основные из которых – температура и скорость нагрева при известном содержании карбонатов.

Библиография

1. Талхаев М.П., Борисова Л.И., Сухарников Ю.И., Гальперина С.Я. Производство фосфоритовых окатышей. - Алма-Ата: Наука, 1989. – 88с.

2. Алексеев Л.Ф., Горбачев В.А., Кудинов Д.З., Шаврин С.В. Структура и разрушение окатышей при восстановлении. - М.: Наука, 1983. – 228 с.

3. Гольдман А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов. - Л.: Химия, 1988. – 114с.

4. Андриевский Р.А. Порошковое материаловедение. - М.: Металлургия, 1991.- 118с

5. Ершов В.А., Пименов С.Д. Электротермия фосфора. – СПб.: Химия, 1996. – 80с.

6. Юсфин Ю.С., Пашков Н.Ф., Антоненко Л.К., Жак Р.М., Майзель Г.М., Базилевич Т.Н. Интенсификация производства и улучшение качества окатышей. М.: “Металлургия”, 1994. 240с.

7. Соболева В.А., Шарова В.И.. Спекание фосфатно-кремнистых руд в области температур изменения агрегатного состояния. В сб.: Фосфатное сырье и его термическая подготовка для электровозгонки желтого фосфора. Л.:ЛенНИИГипрохим, 1982. – 42с.

8. Бобков В.И. Ресурсосбережение в электротермии при подготовке сырья на обжиговых машинах конвейерного типа // Электрометаллургия. 2015, №7, С.26-34.

9. Бобков В.И. Исследование технологических и тепло-массообменных процессов в плотном слое дисперсного материала // Тепловые процессы в технике. 2014, №3, С.139-144.

10. Бобков В.И. Интенсификация процесса слоевой сушки дисперсного материала // Тепловые процессы в технике. 2014. №9. С.425-430.

11. В.И. Бобков, В.В. Борисов, М.И. Дли, В.П. Мешалкин. Многокритериальная оптимизация энергоэффективности технологических процессов термической подготовки сырья // Теоретические основы химической технологии. 2015, Т. 49, №6, с. 665-670.

12. В.И. Бобков, В.В. Борисов, М.И. Дли, В.П. Мешалкин. Моделирование процессов обжига фосфоритовых окатышей в плотном слое // Теоретические основы химической технологии. 2015, Т. 49, №2, с. 182-188.

Аммофосфат и его водонерастворимая часть, полученные на основе разложения забалансовой фосфоритной руды центральных кызылкумов частично аммонизированной экстракционной фосфорной кислотой

Ортикова Сафие Саидмамбиевна, Институт общей и неорганической химии АН РУз, старший научный сотрудник-соискатель лаборатории фосфорных удобрений ИОНХ АН РУз (100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Расулов Аъзамжон Авазжонович, Наманганский Государственный Университет, старший преподаватель кафедры общей химии,  тел. раб. (99894) 301-13-83; e-mail: igic@rambler.ru

Алимов Умар Кадырбергенович

Институт общей и неорганической химии АН РУз, к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории фосфорных удобрений ИОНХ АН РУз

Адрес: 100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а, тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Сейтназаров Атаназар Рейпназарович

Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории фосфорных удобрений

Адрес: 100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а, тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Намазов Шафоат Саттарович

Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., проф., заведующий лабораторией фосфорных удобрений

Адрес: 100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а, тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Ключевые слова: минерализованная масса, экстракционная фосфорная кислота, аммонизация, коэффициент разложения, азотнофосфорное удобрение, водонерастворимая часть, состав.

В статье изучен процесс получения аммофосфатного удобрения на основе взаимодействия минерализованной массы Кызылкумских фосфоритов частично аммонизированной экстракционной фосфорной кислотой в зависимости от весового соотношения кислота : фоссырьё (от 100 : 10 до 100 : 30) и рН кислоты (от 1,2 до 2,5). Определен состав аммофосфатной пульпы и её водонерастворимой части. Рассчитан коэффициент разложения фосфатного минерала. Показано, что чем больше массовой доли фосфатного сырья и значение рН кислоты, тем меньше содержание всех форм фосфора в аммофосфатной пульпе. Установлено, что водонерастворимая часть пульпы содержит значительное количество усвояемого Р2О5. Если в исходной минерализованной массе относительное содержание усвояемой формы фосфора по 2 %-ной лимонной кислоте – 16,54%, то в водонерастворимой части пульпы этот показатель находится в пределах 28,46-61,87%. Это подтверждает активизацию фосфатного сырья при фосфорнокислотном его разложении.

Библиография

1.	Шапкин М.А., Завертяева Т.И., Зинюк Р.Ю., Гуллер Б.Д. Двойной суперфосфат. Технология и применение // Л.: Химия, 1987, 216 с.

2.	Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их  переработка // Ташкент, 2013. 460 с.

3.	Суетинов А.А., Новиков А.А., Янишевский Ф.В., Микаев Б.Т., Габескирия О.В., Кузнецова А.Г., Левин В.И., Стародубцев В.С. Исследования, разработка и освоение технологии нового сложного удобрения - аммофосфата // Обз. инф. НИИТЭХИМ. Сер.: Минерал. удобр. и сер. к-та. М.: НИИТЭХИМ, 1987, 56 с.

4.	Суетинов А.А., Новиков А.А., Стародубцев В.С., Микаев Б.Т., Габескирия О.В., Янишевский Ф.В., Кувшинникова О.И. Новые разработки в технологии аммофосфата // Обз. инф. НИИТЭХИМ. Сер.: Минерал. удобр. и сер. к-та. М.: НИИТЭХИМ. 1990, 51 с.

5.	 Суетинов А.А., Новиков А.А., Стародубцев В.С., Габескерия О.В., Левин В.И., Сыротятников А.Л., Кувшинникова О.И. Разработка и исследование технологии нового фосфорсодержащего удобрения – аммофосфата // Химическая промышленность, 1991, № 9, С. 22-24.

6.	Стародубцев В.С. Разработка и промышленное внедрение процесса фосфорнокислотного разложения фосфоритов Каратау в технологии аммофосфата: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 1988.

7.	Янишевский Ф.В., Кузьменков А.В., Качалкина Т.П. Эффективность прямого действия и последействия аммофосфатов, полученных из сырья различных месторождений (результаты полевого опыта) // Агрохимия, 1999, № 6, С. 35-41.

8.	Суетинов А.А., Левин В.И., Габескирия О.В., Микаев Б.Т. Рекомендации по выпуску, освоению и реконструкции производств на предприятиях основной химической промышленности, Выпуск 1, 1987, 51 с.

9.	Алимов У.К., Ортикова С.С., Абасов Х.К., Намазов Ш.С., Аммофосфат на основе частично аммонизированной экстракционной фосфорной кислоты и забалансовой руды фосфоритов Центральных Кызылкумов // Химический Журнал Казахстана, 2015, №5, С. 12-18.

10.	Останин А.И. Агрохимическое обоснование производства и применения фосфорных удобрений пониженной растворимости: Автореф. дис…. докт. с.-х. наук. М., 1987.

11.	Янишевский Ф.В., Малоносова И.А., Сенницкая Л.И., Бродский А.А., Челеби Г.А., Мурашова С.К. Агрохимическая эффективность аммофосфата на черноземных и сероземных почвах // Агрохимия, 1987, №10, С. 32-41.

12.	М.М. Винник, Л.Н. Ербанова, П.М. Зайцев, Л.А. Ионова и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов // М.: Химия, 1975, 218 с.

13.	Лапина Л.М., Гришина И.А., Усачева Н.И., Портнова Н.Л. О характере соединений, образующихся при нейтрализации аммиаком фосфорной кислоты, содержащей алюминий и железо // Журнал прикладной химии, 1972, № 1, С. 6-11.

14.	Бруцкус Е.Б., Лицова А.И., Портнова Н.Л. Состав осадков, образующихся при аммонизации фосфорной кислоты, содержащей железо и алюминий // Тр. НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам. М. 1973, Выпуск 221, С. 35-45.

15.	Кононов А.В., Трутнева Н.В., Ленева З.Л., Евдокимова Л.М. Количество и состав твердой фазы, образующейся при аммонизации экстракционной фосфорной кислоты из рядовых руд бассейна Каратау в интервале изменения рН 1.3-2.5 // Химическая промышленность, 1983, № 7, С.417-419.

16.	Портнова Н.Л., Кленицкий А.И., Кононов А.В. Реакции, протекающие при аммонизации эктракционной фосфорной кислоты // Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы, №3275/79 деп., М.: НИУИФ, 1979, 9 с.

Неслёживающаяся аммиачная селитра с добавкой бентонитовой глины навбахорского и лагонского месторождений

Турдиалиев Умид Мухторалиевич, Институт общей и неорганической химии АН РУз, стрший научный сотрудник лаборатории фосфорных удобрений ИОНХ АН РУз (Адрес: 100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02;  e-mail: igic@rambler.ru

Намазов Шафоат Саттарович, Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., проф., заведующий лабораторией фосфорных удобрений (100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02; e- mail: igic@rambler.ru

Реймов Ахмед Мамбеткаримович, Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., зам. директоро по научной работе института общей и неорганической химии АН РУз (100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории фосфорных удобрений (100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02; e-mail: igic@rambler.ru

Беглов Борис Михайлович, Институт общей и неорганической химии АН РУз, д.т.н., главный научный сотрудник лаборатории фосфорных удобрений  (100170, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а), тел. раб. (99871) 262-01-02;

e-mail: igic@rambler.ru

Ключевые слова: аммиачная селитра, бентонитовая глина, расплав, прочность гранул, слёживаемость, термоустойчивость, реологические свойства.

Изучен процесс получения неслёживающей аммиачной селитры путем добавления бентонитовых глин Навбахорского и Лагонского месторождений в плав нитрата аммония (99,85 %-ный) перед его грануляцией. Количество бентонита изменяли от 0,5 до 3г по отношению к 100г плава нитрата аммония. Определены состав и свойства (прочность гранул, слёживаемость, скорость растворения гранул, термоустойчивость) полученных продуктов. Изучены реологические свойства нитратнобентонитных расплавов в интервале температур 165-185(С. Результатами исследования являются снижение слеживаемости, повышение прочности и устойчивости гранул удобрений к термическим циклам нагрев-охлаждение. Показано, что смешение плава аммиачной селитры с порошковидным бентонитом с последующим гранулированием пульпы в грануляционной башне позволяет получать качественные азотные удобрения с улучшенными физико-химическими и агрохимическими свойствами.

Библиография

1.	Иванов М.Е., Олевский В.М., Поляков Н.Н., Стрижевский И.И., Ферд М.Л., Цеханская Ю.В. Технология аммиачной селитры. // М.: Химия, 1978. 312 с.

2.	Поляков Н.Н., Низяев В.М., Кантор А.С., Васютин М.Н., Басова Р.П., Кондрашева В.П., Камбулова Л.Д., Олевский В.М. Способ получения гранулированной аммиачной селитры. Авт. св. РФ № 426451, 1974.

3.	Поляков Н.Н., Кантор А.С, Гришаева О.С. Стабилизирующее действие фосфатно-сульфатной добавки на плав аммиачной селитры при его упарке // Азотная промышленность,1974, № 3, С.15-17.

4.	Brown M.L., Green A.W., Blanton E.L. // Journal Agr. Food Chem., 1968, v.16, № 3, РР. 373-377.

5.	Абросимова А.М., Голиус Л.М., Шинкоренко П.К., Зеленская Н.М., Мужчиль Л.И., Федоров А.Н., Люлюшина О.А., Кириндасова Р.Я., Шевцов А.Е., Поляков Н.Н. Способ получения гранулированной аммиачной селитры. Авт. св.РФ № 525652., 1976.

6.	Фридман С.Д., Скум Л.С., Демченко В.А., Кириндасова Р.Я., Дубова В.Н., Беляева Н.Н. Получение и свойства гранулированной аммиачной селитры с бентонитовой добавкой // Тр. Гос. науч.-исслед. и проект. ин-та азотной промышленности, 1974, Вып. 24, С. 15-21.

7.	Авлиякулов А., Тунгушова Д., Слесарёва Л.С. Применение агроруд под хлопчатник // Сельское хозяйство Узбекистана, 2003, № 9, С. 15.

8.	Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.М. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. // М.: Химия, 1975, 218 с.

9.	ГОСТ 30181.4-94. Mинеральные удобрения. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда).

10.	ГОСТ 21560.2-82. Удобрения минеральные. Методы испытаний. – М.: Госстандарт, 1982, 30 с.

11.	Олевский В.М., Поляков Н.Н. и др. Результаты промышленных испытаний аммиачной селитры на слёживаемость и рассыпчатость // Реферативный сборник «Азотная промышленность». // М.: НИИТЭХИМ, 1974, С. 6-8.

12.	Чёрный В.А., Стрельцов О.А. Применение аэросила для модифицирования азотсодержащих минеральных удобрений // Химическая технология, 1988, № 2, С. 47-49.

Алгоритм и компьютерная программа синтеза    технологических схем и расчета оборудования комплексных   систем водоподготовки

Орлов Николай Савельевич, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, профессор кафедры мембранной технологии  (125047, г. Москва, Миусская пл., д.9); e-mail: info@steripore.ru

Ключевые слова. Химико-технологические  системы (ХТС), комплексные системы очистки (КСО), методология, процедура синтеза, технико-экономические критерии, мембранные процессы.

Приведен алгоритм регламентирующий последовательность действий, направленных на синтез технологических схем систем водоподготовки и технико-экономический расчет основного оборудования. При решении задачи  топологии процессов в системе водоподготовки в качестве определяющих параметров состояния потока рассматривается составы и концентрации примесей, которые целенаправленно, в соответствии с нормативными требованиями к качеству очистки,   изменяются  на пути от водозабора до потребителя. Решение задачи технико-экономического обоснования, заключающейся  в выборе « щадящих»  режимов эксплуатации оборудования, проиллюстрировано при расчете обратного осмоса. Рассмотрены примеры   синтеза  технологической схемы и расчета оборудования на основе  компьютерной программы.

Библиография

1. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Системный анализ процессов химической технологии. //М.: Наука, 1976. C 449 .

2. Налетов А.Ю., Принципы создания ресурсосберегающих экологически целесообразных технологических схем: Дис. докт.  техн. наук. М.,  1993.

3.Орлов Н.С. Методология разработки комплексных систем очистки жидких технологических сред на основе баромембранных процессов: Дис. докт.  техн. наук. М.,  2000.

4.Орлов Н.С. Жидкофазные мембранные системы для медицины, биотехнологии, пищевой и др. отраслей промышленности // Применение новейших мембранных технологий в промышленности и экологии. – М., 1997. – С.17-22.

5. Гартман Т. Н., Советин Ф. С. Аналитический обзор современных пакетов моделирующих программ для компьютерного моделирования химико-технологических систем//Успехи в химии и химической технологии. -  2012. - №11, С.140.

6. Гартман Т.Н., Советин Ф.С., Лосев В.А., Дробышевский Н.А., Хворостяный В.С. Разработка компьютерной модели многостадийного производства синтетического жидкого топлива из природного газа//Химическая промышленность сегодня. -  2009. - №1, С.40-50.

7.DOW ROSA v.9.1 Filmtec membranes ROSA help [электронныйресурс]. – режимдоступа: http://dowwater.custhelp. com/app/answers/detail/a_id/205/

kw/rosa/session/L3RpbWUvMTQwMjgzND cxMS9zaWQvRFBUNmdUV2w%3D.

8. GE WinFlows v.3.3.2 [электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gewater.com/resources/winflows

9.Orlov N.S., Kuznetsova I.K., Borodkin A.G. Comparison of different channel constructions and their efficiency in membrane cells.// Desalination. – 1991.-v.81, №4, P.223-224

10.Кузнецова И.К., Орлов Н.С., Бородкин А.Г. Влияние сепараторов на эффективность массоотдачи в мембранных каналах //Химическая технология. -  2000. - №5, С.117-120.